## ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ

## СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПОГОНАЖНЫХ

Настоящие технические условия распространяются на детали профильные из древесины (далее – ПОГОНАЖ).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

1.1 Длину погонажа устанавливают по согласованию изготовителя с  потребителем с прирезкой под углом 90º. Максимально возможная длина погонажа  6000 мм.

1.2 Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должны быть более:

- По длине				+ 5 мм

- По ширине			+ 1 мм

- По толщине			± 0,5 мм

1.3 Отклонение от плоскостности (покоробленность) для погонажа считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.

1.4 Параметры шероховатости поверхности погонажа  R max по ГОСТ 7016 не должна быть более 240 мкм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 Погонаж  должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих    технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2 Погонаж изготавливают из древесины хвойных пород. Качество древесины по нормам соответствует ГОСТ 8486-86.

2.3 Влажность древесины погонажа должна быть в пределах 12 ± 2%.

2.4 Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки на погонаже должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование порока древесины и обработки по ГОСТ 2140-71 | Сорт Экстра | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сучки здоровые сросшиеся светлые. | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | Допускаются диаметром до 10мм в количестве не более 1шт на изделие на лицевой стороне, на оборотной стороне не учитываются. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 2.Сучки здоровые сросшиеся темные | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | Допускаются диаметром до 6мм на лицевой стороне. На оборотной не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 3.Сучки частично сросшиеся здоровые | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | Допускаются диаметром до 10мм в количестве не более 1шт на изделие. На оборотной не учитываются. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 4.Сучки здоровые несросшиеся | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | Допускаются диаметром до 6мм в количестве не более 1шт на изделие. На оборотной не учитываются. | Допускаются на лицевой стороне диаметром не более 20мм. На оборотной не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 5.Сучки здоровые с трещинами | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | Допускаются с трещиной по ширине не более 1мм не превышающей ½ диаметра сучка На оборотной не учитываются. | Допускаются с трещиной по ширине не более 2мм не превышающей 1/3 диаметра сучка. На оборотной не учитываются. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 6. Отверстия от выпавших сучков. | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются. | Не допускаются |
| 7.Смоляные кармашки. | На лицевой не допускаются, на оборотной не учитываются | На лицевой допускаются шириной не более 2мм, длиной не более 50мм, на оборотной не учитываются | На лицевой допускаются шириной не более 5мм, длиной не более 100мм, на оборотной не учитываются | Допускаются |
| 8. Сердцевина. | Не допускаются | Не допускаются | Допускается. | Допускается |
| 9. Трещины. | Допускаются на лицевой стороне шириной не более 0,5мм, длиной не более 20мм , на торцах изделий, на оборотной стороне не учитываются | Допускаются шириной не более 1мм, длиной не более 50мм, на оборотной стороне не учитываются | Допускаются шириной не более 2мм, длиной не более 100мм, на оборотной стороне не учитываются | Допускаются |
| 10.Химические окраски (синева). | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается. | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается. | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается. |
| 11. Червоточина. | Не допускается. | Не допускается. | Допускается шириной не более 2мм | Допускается. |
| 12.Смоляные пятна и полосы. | Не допускаются на лицевой стороне, на оборотной не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной стороне. | Допускаются на лицевой и оборотной стороне. | Допускаются на лицевой и оборотной стороне. |
| 13.Прорость | Не допускаются | Не допускаются | Допускается. | Допускается |
| 14.Твердая заболонная гниль, мягкая заболонная, ядровая гниль | Не допускаются | Не допускаются | Не допускается. | Допускается |
| 15.Дефекты механической обработки (сколы, вырывы, запилы, вмятины). | Не допускаются, на оборотной не учитываются | Допускаются глубиной не более 1мм, на оборотной не учитываются | Допускаются глубиной не более 2мм, на оборотной не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 16. Покоробленность по кромке | Допускается до 2мм | Допускается до 2мм | Допускается. | Допускается |
| 17. Волнистость | Не допускаются | Не допускаются | Допускается. | Допускается |

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.